norament® 926 satura nTx

Le revêtement de sol prescrit est un revêtement de type norament 926 satura nTx (ou équivalent) en caoutchouc homogène vulcanisé en presse d’épaisseur 3,6 mm, à surface martelée avec des petites particules de couleur ton sur ton incrustées dans toute l’épaisseur du revêtement. Son envers comprend une couche adhésive recouverte d’un film de protection qui s’enlève lors de la pose.

-	Produit dans des presses à haute pression.

-	Surface facilitant l’entretien et ne nécessitant aucune protection de surface PU ou vernis ni appliquée en usine ni après la pose.

-	Dalles 1004 x 1004 mm posées bord à bord dans le même sens.

-	Résistance à l’abrasion selon la norme ISO 4649 de 115 mm3.

-	Classement au feu Cfl-s1 (EN 13 501-1).

-	Isolation phonique aux bruits d’impact de 8 dB.

-	Innocuité toxicologique en cas d’incendie.

-	Résistance à la cigarette (pas de brûlure de surface).

-	Composition sans halogènes, sans phtalates plastifiants et sans nitrosamine.

-	Pour garantir une bonne qualité de l’air, le produit devra être certifié par un laboratoire indépendant qu’il répond aux valeurs d‘émissions dans l’air des écolabels suivants :

-	Greenguard Gold

-	Ange Bleu (Blauer Engel) selon les exigences d’émissions dans l’air RAL - UZ 120.

-	Indoor Air Comfort Gold d’Eurofins

-	FDES conforme aux normes ISO 14025 NF et EN 15804.

-	Fabricant certifié ISO 14001.

-	Classement A+ selon la réglementation de l’étiquetage

- Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

La pose du revêtement sera effectuée dans les règles de l’art selon le DTU 53.2 et les recommandations du fabricant.

Options à définir :

- A) Mise en œuvre de plinthes caoutchouc avec lèvre d’étanchéité S 1023 U (hauteur 60 mm), teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

- B) Mise en œuvre de plinthes caoutchouc avec lèvre d’étanchéité S 1024 U (hauteur 100 mm), teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

- C) Collage des plinthes avec une bande sèche (nora Profix 50 pour S 1023 U, ou Profix 90 pour S 1024 U ou pour une remontée en plinthe) ne contenant pas de formaldéhyde, ni d’halogène ni de phtalate plastifiant.

- D) Réalisation d’une finition étanche du raccordement entre le revêtement en caoutchouc et le mur à l’aide de la pâte de vulcanisation mono-composant nora assortie au revêtement.